ПАМЯТКА

при работе с медальонами, их  вкладышами и иными документами и экспонатами

при проведении поисковых работ

(доработанная)

Памятка разработана по инициативе Союза Поисковых Отрядов России Экспертно-криминалистическим отделом УВД СЗАО г.Москвы на основе методик технико-криминалистической экспертизы документов МВД РФ

МОСКВА, 2002 год

ВВЕДЕНИЕ:

Каждый обнаруженный медальон является результатом тяжелой многодневной и кропотливой работы поисковиков, поэтому понятно желание увидеть плоды своей работы сразу же – на месте открыть медальон и самостоятельно его исследовать, хотя практика показывает, что нередко это приводит к безвозвратной утере данных о погибшем бойце.

Данная памятка составлена с пожеланием: «Уважаемые поисковики, не дайте пропасть плодам Вашего труда, бережно обращайтесь с обнаруженными медальонами и документами, больно смотреть, когда на исследование приходят документы, по которым можно было установить личность бойца, но содержание  безвозвратно утрачено по причине спешки прочитать  или от незнания правил их сохранения».

С уважением:

Ст.эксперт-криминалист

ЭКО УВД СЗАО г.Москвы                                                                                                        Дорошенко А.В.

В Красной Армии солдатский медальон был введен Приказом РВС №856 от 14.08.25г. как документ, удостоверяющий личность. Медальон относился к табельным вещам и в случае утери заменялся новым. Медальон представлял собой коробочку из жести размером 50х33х4мм с ушком для тесьмы (см.илл.отм.1), по образцу принятого в царской армии. Внутри помещался вкладыш из бумаги.

Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР №138 от 15.03.41г. были введены новые медальоны в виде текстолитового пенала  с вкладышем из бумаги(см.илл.отм.2,3). По штату вкладыш состоял из двух одинаковых бланков – один экземпляр бланка должен был изыматься похоронной командой, а другой оставаться с останками. Как правило, эта процедура не соблюдалась. Также часто встречаются медальоны из дерева или металла(см.илл.отм.4,5). Иногда вкладыши помещались бойцами в винтовочные гильзы - встречаются гильзы, дульце которых закрыто пулей, перевернутой вверх дном.

Приказом НКО СССР от 07.10.41г. была введена Красноармейская книжка, как документ, удостоверяющий личность.

В ноябре 1942 года Приказом НКО №376 медальоны были сняты со снабжения Красной Армии.

Илл.№1. Пеналы (капсулы) медальонов.

При обнаружении медальона не рекомендуется (запрещать бесполезно) вскрывать капсулу на месте, т.к. не все вкладыши сохраняются без гнилостных изменений и при открывании медальона, где находится подгнивший вкладыш, сразу же (с притоком кислорода, под воздействием света) ускоряется процесс разложения бумаги.

Данный процесс может выражаться в усыхании бумаги, позеленении поверхности вкладыша и закреплении имеющихся пятен ржавчины (результат  жизнедеятельности бактерий, аккумулирующих окислы железа, внесенные в основу бумаги или красителя).

При обнаружении медальона необходимо сразу же его упаковать в комок почвы, в которой он был обнаружен (для предотвращения высыхания вкладыша), т.к. закрученный медальон не обеспечивает полной герметичности и влага из него уходит. Данный комок должен покрывать медальон не менее чем на 2см  с каждой стороны, затем он может быть упакован в два полиэтиленовых пакета или же в стеклянную емкость с сопроводительными надписями или соответствующим номером. После этого необходимо как можно скорее передать медальон на экспертизу, т.к. бывают случаи, когда на экспертизу приходит рассохшийся скрученный вкладыш, слои которого сцементировались и разделить их практически невозможно. Если до поступления на экспертизу медальону предстоит проделать долгий путь в неблагоприятных условиях (долгая тряска в рюкзаке или в транспорте), то можно поместить его в емкость, полностью заполненную желательно кипяченной водой (например – 0,3л пластиковая бутылка от кока-колы).

В последнее время часто стали поступать на исследование другие документы в кошельках, бумажниках и т.п., это очень ценные источники для идентификации личности бойца, т.к. в них часто находятся не только красноармейские книжки или комсомольские и партийные билеты, но и письма, различные квитанции, бланки.  При обнаружении бумажников, планшетов, сложенных листков бумаги и пр. рекомендуется упаковывать их на жесткой подложке (фанера, металлическая пластинка) и в какой-нибудь контейнер (коробку) для избежания ломки, сдвига и прессования слоев бумаги внутри.

Примечание: данные рекомендации так же относятся к другим документам, обнаруженным в ходе поисковых работ.

# Приложение 1

Рекомендуемые образцы бланков для идентификации найденных медальонов, личных вещей и останков.

П.О._________________________________

Кем обнаружен________________________

Дата_________________________________

Место________________________________

_____________________________________

Что обнаружено_______________________

_____________________________________

_____________________________________

Количество останков___________________

---------------------------------------------------------

Поисковый отряд

______________________________________

(название, город)

Ф.И.О.нашедшего

______________________________________

______________________________________

Дата___________________

Место находки_________________________

______________________________________

Что обнаружено________________________

______________________________________

______________________________________

Количество останков в раскопе___________

По вопросам производства исследований обращаться к старшему эксперту-криминалисту ЭКО УВД СЗАО г.Москвы Дорошенко Александру Викторовичу (095) 491-18-16, 450-14-50.

К нам на исследование поступает лишь небольшая часть обнаруженных медальонов, в основной массе они раскрываются и исследуются на месте поисковиками, имеющими большой опыт или же передаются в соответствующие службы. Это вызвано многими причинами:

- разобщенностью поисковых формирований в настоящее время, и, как следствие, в отсутствии единого органа (лаборатории), занимающегося подобными исследованиями;

- печальным опытом многих отрядов, передававших медальоны в органы МВД, ФСБ и др. организации, в результате чего многие медальоны не исследовались должным образом или просто утеряны по причине халатности,  равнодушия сотрудников и руководства. (Другой работы у специалистов хватает, но было бы желание помочь, всегда можно после работы остаться и исследовать бланки);

- в большинстве экспертных подразделений нет необходимой техники для подобного рода исследований в полном объеме, а для ее приобретения необходимы большие средства;

Перечислять причины можно долго, да  Вы их и сами знаете.

Поэтому хотим Вас ознакомить с некоторыми методами по работе с бланками медальонов, которые могут помочь на местах, а также рассказать о способах, используемых экспертно-криминалистическими службами. Также здесь использованы рекомендации Сергея Котилевского из ПЭ «Долина», дополненные нами из собственного опыта.

Перед Вами эбонитовая капсула. Необходимый инструмент: иголки, неглубокая ванна для воды (очень удобны фото кюветы размером 18 на 24 см.), маленькие тиски, слесарное полотно по металлу (лучше маленькая ножовка), чистая писчая бумага. Иголки необходимо иметь не меньше двух. С острым рабочим концом и затупленным. Для удобства в работе иглы должны быть с ручками, изготовить их несложно из обыкновенных швейных иголок.

Для того чтобы извлечь разбухший вкладыш из капсулы (ни в коем случае не извлекать с помощью пинцета и т.д., т.к. при этом сжимаются слои бумаги, превращаясь в однородную массу), лучше его не вытаскивать или вытряхивать (если он легко не вытряхивается), а раздавить капсулу, если есть хоть малейшее сомнение в хорошей сохранности бумаги. Это делается так: капсулу необходимо перевернуть крышкой вниз, несильно зажать в тисочки, осторожно, стараясь не насквозь пропилить крест на крест нижнюю часть капсулы и углы её под сорок пять градусов (это самые толстые части), желательно надпилить боковые стенки корпуса,  затем отвинтить крышку, вставить капсулу горизонтально в тиски и осторожно зажать до появления трещины сначала нижнюю половину, затем по всей длине. При этом необходимо делать это в два приема, поворачивая капсулу на девяносто градусов, чтобы капсула была раздавлена на четыре части вдоль граней.

После этого вкладыш вместе с треснувшим на четыре части медальоном опускаем в ванну с водой и с помощью скальпеля и иголки осторожно освобождаем вкладыш от капсулы. Вода не должна быть хлорированной, как известно, хлор обесцвечивает чернильные красители.

Затем, отрываем полоску чистой и желательно тонкой (газетной или плохой ксероксной) бумаги несколько шире и длиннее размеров той бумаги, что предстоит развернуть. Чистую бумагу постепенно погружая в воду, осторожно подводим под бланк. Чтобы бумага не всплывала, прижать её небольшим грузом. Отслоив небольшую часть, подводим её к краю чистой полоски и располагаем так, что бы постепенно подтаскивая за край полоски, расслоенная часть поднималась на воздух, а скрутка оставалась в воде. В состоянии относительной невесомости уменьшается слипание слоев бумаги, а при отделении их друг от друга заполнение водой между слоями способствует разворачиванию без повреждений.           Помогая иголками слоям отделиться друг от друга, постепенно подтаскиваем развернутую часть так, чтобы скрутка ложилась вдоль чистой бумаги.

После полного извлечения бланка из ванны необходимо намочить еще одну полоску чистой бумаги и накрыть лицевую сторону бланка (можно листком полиэтиленовой пленки или стеклом – зависит от состояния бумаги - если бумага расползается на волокна, то к лицевой стороне все будет прилипать, в таком случае нужно дать бумаге немного подсохнуть и затем только накладывать что-то сверху), затем завернуть в любой лист бумаги, положить под небольшой пресс (стопка бумаги или в книгу) и оставить до полного высыхания. Соблюдение этой нехитрой технологии позволяет получить развернутый бланк с возможно меньшими повреждениями, ровным, без складок и заломов, что облегчает его чтение.

Нельзя подвергать вкладыш нагреванию (например: разглаживать утюгом – при этом не только разрушается целлюлоза, но и исчезают вдавленные штрихи) и воздействию прямых солнечных лучей.

При работе с листами документов, которые слиплись, следует поместить документ в раствор воды и глицерина в соотношении 10:1, и по вышеописанному способу разделить их. Существует также способ разделения листов бумаги в поле токов высокой частоты, но для этого необходима соответствующая установка.

Если все же случилось, что бланк оказался высушенным (бывает), его следует размочить. Для этого капсулу надо заполнить до верха водой, закрыть крышкой и оставить на время пока вся бумага намокнет, периодически доливая капельками. Если вкладыш плотный (двойной), лучше привязать к донышку капсулы груз и утопить его в сосуде с водой открытой частью вверх. Процесс этот длится разное время, в зависимости от степени высыхания, состояния и плотности бумаги.

Случается, что при высыхании уже расправленного вкладыша бумага становится хрупкой и при расслаивании ломается. В этом случае может выручить 10% водный или спиртовой раствор глицерина. Бланк можно аккуратно смачивать раствором при помощи ватного тампона, слегка промакивая бланк, и затем поместить под пресс, как описано выше.

Внимание: если концентрация глицерина будет большая, то при высыхании бланк будет похож на промасленный (глицерин практически не испаряется) и читать его будет очень трудно.

Если же капсула медальона оказалась металлической, необходимо очень осторожно очистить его, насколько возможно, от грязи и окиси, а затем опустить в 15 - 20 процентный раствор трилона - Б. Это белый порошок, используемый для значительного смягчения воды. Процесс может длиться до нескольких суток, в зависимости от имеющегося количества окиси металла, которую необходимо ежедневно удалять мягкой кисточкой или легкой струей воды. Необходимо регулярно следить за состоянием вкладыша, т.к. злоупотребление (как и во всем) таким раствором может обернуться во вред. После расслоения медальона, обработанного в таком растворе, бумагу необходимо не менее двух часов выдержать в чистой воде для удаления остатков Трилона-Б и остановки химического процесса.

Если бланк разделился в виде фрагментов, то можно их наклеить на подложку: рекомендуется сложить их и наклеить на лист папиросной (конденсаторной бумаги), при этом клей наносится на бумагу, а не на вкладыш, затем на вкладыш кладется лист фильтровальной бумаги, прокатывается фото валиком или бутылкой и помещается под пресс на несколько суток. Так же можно просто поместить бланк между слоями жесткой подложки (картон и тп.) и так доставить для исследования. Для этого можно использовать клей «ПВА», клеящий карандаш или самодельный клей, состоящий из следующих компонентов:

| Компоненты | Для плотной бумаги | Для тонкой бумаги |
| --- | --- | --- |
| Вода дистиллированная, см3 | 1000 | 1000 |
| Мука пшеничная высш.сорт, г | 133 | 75 |
| Желатин фотографический, г | 4,5 | 5 |
| Глицерин, г | 3,5 | 4 |
| Этиловый спирт (96%), см3 | 13,5 | 20 |

Клей варят на водяной бане до образования клееобразной устойчивой массы без комков. Желатин предварительно замачивают водой (четверть воды на общее количество желатина) в течение 24 часов. В готовый клей добавляют глицерин и спирт.

Можно также увлажнить вкладыш 10-15% водным раствором глицерина (удобно использовать пульверизатор).

Не следует наклеивать конденсаторную бумагу на лицевую сторону вкладыша, т.к. проводить исследование после этого очень трудно и результат намного хуже.

Категорически запрещается применять клей типа «Момент», «Супермомент», силикатный клей, и другие, содержащие химический растворитель, т.к. они химически активны и могут полностью уничтожить краситель, которым выполнены записи. Запрещается склеивать вкладыш клеящей лентой типа «Скотч».

При наличии на вкладыше следов жизнедеятельности бактерий (плесень черного или белого цвета), для предотвращения дальнейшего разложения бумаги необходимо сначала ватным тампоном удалить налет плесени и затем увлажнить бланк ватным тампоном или при помощи пульверизатора,  5-10% водным раствором формалина (делать под тягой) и просушить при комнатной температуре. Лучше всего поместить бланк в герметичную емкость типа аквариума, туда же положить тряпочку, пропитанную формалином (из расчета 300 мл 20% раствора формалина на 1 куб.м камеры), закрыть крышкой и оставить на сутки в теплой комнате(нежилое помещение), затем проветрить документ в течение суток.

Если бланк документа имеет ржавые пятна, то можно использовать щавелевую (до5%) и лимонные кислоты, а так же перманганат калия. При этом сначала применяют р-р слабой концентрации, а при недостаточном эффекте, усиливают ее до насыщенного р-ра. После удаления пятен документ промывают холодной дистиллированной водой в течение 5-10 мин. Химикатами следует пользоваться очень осторожно, чтобы не повредить записи. Лучше предоставить это специалистам.

Пожалуйста, не надо ничего писать на бланках! Часто приходили на исследование бланки, на оборотной стороне которых написан пояснительный текст - откуда вкладыш и др. При исследовании этот текст мешает, т.к. вдавленные следы штрихов этих записей накладываются на следы штрихов прежних и очень мешают при исследовании, также при обработке реактивами краситель этих записей расплывается или выступает на лицевой стороне.

Для обеспечения сохранности документа не следует подвергать его воздействию прямых солнечных лучей, т.к. это быстро старит и разлагает бумагу. Следует оберегать документ от пыли и влаги. Заслуживает внимания метод покрытия поверхности документа различного рода пластическими пленками, широко применяющийся в архивной практике (особенно это касается ветхих документов). Наиболее простым и удобным способом покрытия документа пленкой является метод термосварки бумаги с пленкой под некоторым давлением (ламинирование). Покрытые пленкой тексты становятся более яркими, бумага не желтеет и не подвергается воздействию влаги.

Ламинировать вкладыш нельзя до проведения полного исследования записей.

Частой находкой являются изделия из кожи: портмоне, ремни и т.д., которые после высыхания становятся непригодными для экспозиции. Хороших результатов можно достичь, если после обнаружения объект поместить в пакет с влажной землей (можно с травой, если ненадолго) и как можно скорее после промывания поместить в раствор глицерина, воды и этилового спирта в соотношении 0,5:1:1. Если объект высохший, то можно поместить его в раствор глицерина и спирта в соотношении 0,5:2. Емкость с раствором необходимо закрыть крышкой, что бы спирт не улетучился. Держать в растворе в зависимости от желаемого результата, проверяя кожу на изгиб. Если кожа толстая и высохшая, процесс может затянуться на несколько недель, тогда время от времени надо добавлять немного глицерина. Можно повторять процедуру несколько раз. После вынимания из раствора из объекта начнут быстро испаряться вода и спирт, его следует поместить под пресс или ( к примеру подсумок) вставить в полости формочки из негигроскопичного материала (например пластмасса) для придания необходимой формы. Если на коже имеются слады жизнедеятельности бактерий, то рекомендуется кистью нанести 3% раствор формалина в воде и поместить объект на сутки в полиэтиленовый пакет.

Самые хорошие результаты дает вымачивание кожи в настое дубовой коры (продается а аптеках, рецепт приготовления – на коробке, он подойдет), кожа помещается в раствор на период от 30 минут до 8 часов – это зависит от толщины кожи и от ее состояния. Периодически кожа вынимается и слегка разминается для лучшего пропитывания.

После всего этого кожу необходимо подвергнуть дополнительному жированию, т.к. жиры, введенные в кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена (составляющей кожи) относительно друг друга. Чуть влажную кожу надо пропитать каким-нибудь жиром, например касторовым маслом, чтобы оно лучше впитывалось, можно добавить немного нашатырного спирта. Есть так же и народное средство – смешать и взбить 50г. касторового масла и белок одного яйца. Рыбий жир тоже хорош, но имеет неприятный запах.

Другой рецепт: в 1л. кипящей воды растворить ¼ куска хоз.мыла и, снова доведя до кипения, добавить рыбий жир (около 30-50гр.), размешав смесь, добавить 1-1,5 столовой ложки нашатырного спирта.

Можно протирать кожу вазелином или яичным белком. Неплохо использовать эмульсию из сливочного масла с теплой водой, добавив туда небольшое количество нашатыря. Наносить жирующий состав можно мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде необходимо проверить на маленьком кусочке кожи, не останутся ли от этого на нем неровные масляные пятна. Если остаются, тогда лучше попробовать другой рецепт. Желательно избегать чрезмерного жирования, чтобы кожа не выглядела засаленной. После нанесения смеси надо тщательно снять излишки влажной материей.

# Немного науки

Здесь рассмотрены методы в части, непосредственно касающейся исследования записей на бланках медальонов и документов периода ВОВ, с комментариями, т.к. некоторые методы не совсем эффективны применительно к этим документам в связи с  давностью и условиями их хранения (есть различие в химических процессах, обесцветивших записи в течение 1-5 лет на подоконнике и за 60 лет в болоте).

Обесцвечивание записей на документе может быть вызвано различными причинами, это зависит как от состава красителя, так и от состава бумаги, т.к. при старении бумаги наблюдается изменение ее кислотности, что, в свою очередь, влияет на сохранность записей. Различны так же природа и состав веществ, образующихся в результате обесцвечивания штрихов, поэтому восстановление записей производится при помощи различных методов – физических, химических и физико-химических.

Анализ методов, применяемых при восстановлении слабовидимых и невидимых записей в документах, позволяет сделать следующие выводы:

- При восстановлении записей в документах, подвергшихся естественным изменениям, помимо визуального исследования, необходимо проводить исследование в красной, инфракрасной (ИК) и ультрафиолетовой (УФ) зонах спектра, в частности:

А. Записи, нанесенные графитным карандашом, типографской краской или черной тушью, но утратившие контраст, подлежат восстановлению в отраженных ИК лучах;

Б.  Записи, выполненные железогалловыми и кампешевыми чернилами, цветной тушью и цветными карандашами – желтыми, красными, зелеными и синими, но обесцвеченные под воздействием света и влаги, восстанавливаются в отраженных УФ лучах (по практике - далеко не все);

В.   Записи, нанесенные анилиновыми красителями и ставшие невидимыми в результате действия влаги, могут быть восстановлены путем исследования  люминесценции в красной или инфракрасной зонах спектра;

- Фотографическое усиление контраста применяется при восстановлении слабовидимых записей.

- Диффузно-копировальный метод может успешно применяться в том случае, если восстанавливаемый краситель не изменен, а штрихи невидимы из-за его малого количества.

- Методы химической обработки документа могут быть успешно применимы лишь при восстановлении невидимых записей, выполненных металлосодержащими чернилами.

- Усиление контраста слабовидимых записей способом электрофотографии невозможно для документов, подвергшихся естественным изменениям.

Рассмотрим некоторые методы, которые могут помочь прочитать документ.

Визуальное исследование при особых режимах освещения.

Исследование в косонаправленном свете – метод увеличения степени различимости деталей объекта при его освещении направленным пучком света с углом падения менее 90 град. При таком освещении, во-первых, улучшается видимость рельефных деталей (например следов давления пишущего прибора), не воспринимаемых при освещении документа рассеянным светом; во-вторых, выявляются элементы, обладающие различной способностью к отражению световых лучей (повышенный блеск штрихов). Для проведения исследования необходим осветитель, создающий концентрированный пучок света (например осветитель ОИ-19).

Хорошие результаты дает простое исследование документа под различными углами зрения, штрихи видны контрастнее. Лучше всего иметь в своем распоряжении микроскоп типа МБС-10 с осветителями. Исследование проводится в затемненном помещении. Нежелательно прижимать документ стеклом, т.к. при этом наблюдаются значительные потери света и контраста в светотенях из-за неоднократного отражения лучей внутри стекла. Если документ помятый, его можно увлажнить и дать просохнуть под прессом. Угол между осью осветителя и поверхностью подбирается экспериментально.

## При изучении следов давления необходимо учитывать, что чем меньше этот угол, тем отчетливее тени от выявляемых рельефных следов. При этом усиливается мешающее воздействие неровностей, складок, волокон низкосортной бумаги документа, поэтому положение осветителя выбирается таким образом, чтобы выявляемые следы не маскировались помехами. Неплохо иметь микроскоп с приставкой для фотоаппарата – можно сфотографировать штрихи, применяя одностороннее, двустороннее или четырехстороннее освещение. При фотографировании тени от мешающих деталей (волокон, складок) можно ослабить, освещая документ поочередно с двух противоположных сторон

## Если освещать документ косонаправленным светом с одной или с двух противоположных сторон, то на фотоснимке получается изображение тени, образуемое в основном штрихами, перпендикулярными направлению лучей. Штрихи, расположенные параллельно ходу пучка лучей, теней не образуют.

Поэтому для полного выявления деталей штрихов рекомендуется освещать документ с четырех сторон. При этом возможны два способа съемки. В первом случае экспонирование проводится четыре раза на один и тот же фотослой при различных направлениях освещения документа. Второй способ – получение четырех раздельных негативов, каждый из которых изготовлен при освещении документа с одной из сторон. Суммирование четырех изображений производят путем сложения негативов при проекционной печати (см. литературу по фотоделу).

Аналогичные снимки можно получить при наличии цифровой камеры-приставки к микроскопу и соответствующего компьютерного обеспечения.

Визуальное исследование с применением светофильтра (визуальное цветоразличение).

Данные методы применяются для выявления различий в цвете объектов. Часто один цветной объект (запись) невидим или слабовидим на окружающем фоне или среди других окрашенных объектов. Усилить контраст между ними можно за счет преобразования спектральных различий в воспринимаемое зрением различие яркостей. По упрощенной схеме светофильтр можно подобрать на основе правила дополнительных цветов, используя цветовой круг.

Например, для усиления контраста синего штриха на бумаге белого цвета находят в противоположном ему секторе круга дополнительный цвет – оранжевый и рассматривают документ через оранжевый светофильтр. При этом штрихи выглядят более темными, т.к. светофильтр дополнительного цвета пропускает в основном лучи, соответствующие максимуму поглощения вещества штрихов, бумага же эти лучи отражает. К желтому цвету дополнительным является фиолетовый, к зеленому  - пурпурный и т.д.

Диффузно-копировальный метод.

Данный метод применим только к документам, в которых бумага имеет хорошую сохранность (ровная поверхность, без разрыхленных волокон бумаги). Используется свойство некоторых веществ диффундировать (внедряться) в фотоэмульсионный слой при контакте с фотоматериалами и, взаимодействуя с микрокристаллами бромистого серебра (которое содержится в фотоматериалах), вызывать расширение зоны спектральной чувствительности фотослоя (оптическая сенсибилизация), снижать его общую светочувствительность (оптическая десенсибилизация) или повышать вуалеобразующую способность. В результате получается скрытое изображение, соответствующее особенностям распределения откопировавшегося вещества. Применяется метод для восстановления слабовидимых записей.

Процесс получения изображения диффузно-копировальным  методом состоит из трех основных этапов: копирования, засветки и лабораторной обработки фотоматериала.

Перед копированием несенсибилизированный  фотоматериал (фотобумага  «Унибром» тонкая, глянцевая, нормальная, диапозитивные пластинки или фототехническая пленка типа ФТ-ЗО) размачиваются при  неактиничном оранжевом или красном освещении в  ванночке с дистиллированной водой (t°=18—20° С) в течение 5—10  мин. Копирующая способность желатинового слоя повышается, если в воду добавить нашатырный спирт из расчета 32—15 капель на один литр воды  (либо 2—3 капли  аммиака). Тщательно расправленный документ плотно прижимают к эмульсионному слою фотоматериала и  помещают под пресс между  двумя ровными листами из негигроскопичного материала (оргстекло, металл и т. п.).

Время  контакта в зависимости от вида и состояния бумаги документа, особенностей объекта может составлять от нескольких секунд до  нескольких десятков минут. Чем больше продолжительность копирования, тем больше опасность слипания бумаги документа с желатиновым  слоем. В связи с этим предварительно необходимо провести испытания на свободных участках документа и определить условия копирования  исследуемой записи. При длительном  контакте для предотвращения прилипания  документа к подсыхающей  эмульсии его оборотную сторону можно увлажнить с  помощью пропитанной  водой фильтровальной бумаги. При использовании  фотобумаги ее увлажняют таким же  образом с неэмульсионной стороны.

Засветка  фотоматериала осуществляется либо  неактиничным светом (для выявления участков, которые в результате контакта с исследуемым  веществом получили добавочную спектральную чувствительность к оранжево-красным лучам), либо актиничным светом  (для выявления десенсибилизирующих  свойств исследуемого вещества).

В первом  случае при засветке фотоматериала фильтрованным светом (от 550 нм — светофильтр ОС-14), очувствленные к оранжево-красным лучам участки  при проявлении темнеют,  тогда как плотность фона остается без изменения. Во втором — свет обычной лампы накаливания или солнечный воздействует лишь на те участки фотослоя, которые не утратили светочувствительности. После проявления на темном фоне  образуется менее  плотное изображение.

Для выбора оптимальной продолжительности засветки рекомендуется попеременно чередовать кратковременную (в течение 1—5 сек ) засветку с 5—10 сек проявлением, визуально контролируя появление изображения.

Для выявления вуалирующего  действия исследуемого вещества на фоточувствительный слой копирование и проявление проводится в темноте. В результате получают темное изображение на менее плотном фоне. Последующая лабораторная обработка фотоматериалов производится no обычной схеме. С полученного зеркального изображения делается репродукция для получения прямого.

В практике известно еще несколько разновидностей диффузно-копировалыюго метода. Один из них, так называемый сухой, состоит в следующем: фотобумага в воде не размачивается, а после контакта эмульсионным слоем с документом она натирается, например, шерстяной тканью, войлоком. В результате действия сил злектростатического притяжения частицы вещества материалов письма внедряются в светочувствительный слой.

Дальнейшие операции  не отличаются от описанных выше. В другом случае копирование производится на засвеченную фотобумагу, размоченную в дистиллированной воде и подсушенную фильтровальной бумагой. Все процессы, связанные с получением изображения, происходят при белом свете. Фотобумагу с откопированным веществом  обрабатывают  щелочным  раствором гидросульфита натрия, нанося его ватным тампоном на фотослой. Диффузно-копировальный  метод применяется, как правило, после всех рекомендованных для решения конкретной задачи методов.

# Влажное копирование.

В основе лежат явления  переноса вещества в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем.

Путем влажного  копирования выявляются различия копирующих  свойств материалов письма. При  контакте с увлажненной растворителем поверхностью частицы  красящих  веществ переносятся на нее, локально окрашивают и оставляют на новом носителе зеркально расположенные цветные следы.

Метод используется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, установления дописки, определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов.

Для копирования  водорастворимых красящих  веществ применяется увлажненный  дистиллированной водой желатиновый слой отфиксированного фотоматериала или фильтровальная бумага. Фотобумагу или фотопленку предварительно обрабатывают  при неактиничном свете в фиксаже, тщательно промывают  в проточной воде и высушивают. Для  копирования используют глянцевую фотобумагу, высушенную на глянцевателе, что дает возможность получить ровную  поверхность желатинового слоя. Фотобумага увлажняется в воде в течение 3—5 мин, фотопленка — 1—2 мин.

Копирование красящих веществ, растворяющихся в органических растворителях, производят на поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.

Рекомендуется применять ПВХ-пленку  белого цвета для беловых товаров (ГОСТ 17-21—70), состав: ПВХ-С-70-100 в. ч., дибутилфталат — 46 в. ч., двуокись титана — 6 в. ч.; для галантерейных изделий  (ГОСТ 99-98—74), состав: ПВХ-С-70-100 в. ч., дибутилфталат — 46 в. ч., двуокись титана — 20 в. ч., мел—20 в. ч., паста барийкадмиевая —4  в. ч.

Обе пленки выпускаются  отечественной промышленностью  и растворяются во многих органических растворителях, таких как диметилформамид,  циклогексанон, тетрагидрофуран, бензиловый спирт, ацетон. К. этой группе растворителей активны многие материалы письма: пасты для шариковых ручек, красители машинописных лент, копировальных бумаг, типографская краска, некоторые чернила, штемпельная краска, красящее вещество рисовальных и копировальных карандашей.

В циклогексаноне,  тетрагидрофуране  и диметилформамиде пленка увлажняется в достаточной  степени в течение 1—2 с, в бензиловом спирте и ацетоне для этого требуется 10—15 с. Пленка, заранее выбранного размера, увлажняется погружением в растворитель. Затем помещается между листами чистой бумаги (типа газетной) для удаления капель растворителя и приводится в контакт с исследуемым участком документа.

Время  контакта и сила нажима зависят от растворимости исследуемого вещества, решаемой задачи, свойств бумаги документа и подбираются экспериментально. О копировальной  способности вещества штрихов судят по результатам предварительных испытаний на периферийных участках документа. Следует учитывать, что при копировании, особенно длительном, возможно отслаивание бумаги документа, нарушение его целостности. Кроме того, в любом случае метод влажного копирования приводит к необратимым изменениям штрихов: уменьшает количество материала письма, изменяет его состав, цвет и др. Решение о применении метода должно быть согласовано с лицом, назначившим проведение исследования.

Адсорбционно-люминесцентный метод.

В основе метода лежит увеличение интенсивности люминесценции красящих  веществ при адсорбировании их полимерной пленкой.

Адсорбционно-люминесцентный метод применяется для дифференциации материалов письма с целью выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов.   Копирование  штрихов  производится на поливинилхлоридную пленку по методике влажного копирования. Отпечаток облучают ультрафиолетовым светом и изучают его люминесценцию.

Метод  наиболее эффективен для дифференциации паст шариковых ручек. Одноцветные пасты, имеющие неодинаковый химический состав, различаются по цвету красящего вещества в оттиске и цвету его люминесценции.

При  определении последовательности выполнения  пересекающихся штрихов эффективны  наблюдение и фиксация люминесценции откопированных штрихов в видимой и дальней красной областях спектра.

Используемая литература:

А.А.Гусев и др. «Технико-криминалистическая экспертиза документов», ВСШ МВД СССР, Волгоград 1978.

Под ред. Проф. В.А. Снеткова. «Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация экспертных исследований», Учебное пособие, ВНИИ МВД СССР, Москва 1987.

Под ред. Проф. В.А. Снеткова. «Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов», Учебное пособие, ВНИИ МВД СССР, Москва 1987.

Сборник «Сохранность документов», АН СССР, ЛКРД, Ленинград 1987.

Лихонин А.С. «Скорняжные и кожевенные работы» Нижний Новгород 2000г.